**Обґрунтування**

**технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
Код ДК 021:2015 18930000-7 Мішки та пакети (Пакувальні пакети для слідів та речових доказів)**

**(номер / ідентифікатор закупівлі UA-2024-04-02-009717-a)**

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі та їх обґрунтування щодо позиції/позицій предмета закупівлі:

 1) Пакувальний пакет для слідів та речових доказів**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 (номенклатурна позиція предмета закупівлі)

1. Розміри пакетів, кількість

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування   | Розмір, мм.  | Кількість, шт.  |
| **Пакувальний пакет для слідів та речових доказів**  | 126,67 х 255 (+/- 5 мм)  | 38500 |
| 160 х 255 (+/- 5 мм)  | 45500 |
| 240 х 345 (+/- 5 мм)  | 63500 |
| 335 х 475 (+/- 5 мм)  | 69000 |
|  | 500х700 (+/- 10 мм) | 33500 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Технічні (якісні) характеристики предмета закупівлі | Параметри технічних (якісних) характеристик предмета закупівлі | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Матеріал | Непрозорий стійкий поліетилен (щільність не менше 70 мкм), внутрішня сторона пакету повинна мати непрозорий чорний шар | Робить неможливим перегляд змісту пакету шляхом просвічування |
| Спеціальний матовий шар  | Забезпечує нанесення написів кульковою ручкою або маркером |
| Забезпечувати робочі характеристики пакету в температурних режимах від - 40 ºС до + 60 ºС | Забезпечує якісне зберігання вмісту пакету  |
| 2.. | Спосіб закриття | Клапан з захисною індикаторною стрічкою, повинен легко склеюватися (за принципом самоклеючого клапана) | При спробі розкриття повинна викликати видиму незворотну деформацію захисної індикаторної стрічки, прояв напису «СТОП/STOP», відшарування шматочків полімерної плівки, порушення геометричних форм пакета |
| 3. | Особливості .  | Посилені зварні шви із збільшеною площею зварюваної поверхні плівки шириною до 2 мм  | Однорідність та низький коефіцієнт усадки таких швів, покращує механічну міцність на розрив та виключає можливість розкриття пакету по шву |
|  | Мікродрук уздовж швів пакета «Експертна служба МВС України», що наноситься дрібним шрифтом (до 3 мм) вздовж зовнішньої сторони зварного шву на лицьовій стороні пакету | Ідентифікація та забезпечення неможливості розрізання пакета і подальшого його запаювання з маскуванням слідів |
| Текст (флексодрук) до 50% поверхні пакета, 4 кольори (визначаються палітрою Pantone); на лицевій стороні пакета мають бути нанесені графи, а також написи та емблема; на тильній стороні пакета повинна бути нанесена послідовність запечатування і відкривання пакету  | Згідно з фото (додається) |
| Нумерація наскрізна індивідуальна (номер має розташовуватися під індикаторною стрічкою) | Забезпечує захист від стирання та виключає можливість підміни пакету |

**Обґрунтування**

**розміру бюджетного призначення та очікуваної**

**вартості предмета закупівлі**

**Код ДК 021:2015 18930000-7 Мішки та пакети (Пакувальні пакети для слідів та речових доказів)**

**(номер / ідентифікатор закупівлі UA-2024-04-02-009717-a)**

1 271 280,00 грн

(загальна очікувана вартість предмета закупівлі)

1)  пакувальні пакети для слідів та речових доказів

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Розмір бюджетного призначення\* | Очікувана вартість предмета закупівлі\*\* | Обґрунтування розміру очікуваної вартості\*\*\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 1 271 280,00 | 1 271 280,00 | Очікувану вартість закупівлі визначено відповідно до п.1, розділу ІІІ примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженого наказом Мінекономіки від 18.02.2020 № 275, як середньоарифметичне значення шляхом аналізу цінових пропозицій отриманих на електронну пошту від постачальників (виробників) пакетів. За результатами опрацювання очікувана вартість закупівлі становить 1 271 280,00 грн.  |